电缆技术规范书

- 橡套电缆技术要求

工作环境:适用于450/750V及以下定期移动的固定敷设线路，所有电缆要求有足够的强度并能满足施工需要。

环境温度：0℃-50℃

相对湿度：≤79%，最大湿度可大于99%。

二、采用产品标准:

GB/T2591-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T3048-2008  电线电缆电性能试验方法

GB/T3952-2008 电工用铜线

GB/T3956-2008  电缆的导体

JB8735-2012 额定电压450/750V橡皮绝缘电缆

JB/T8137-2008  电线电缆交货盘

三、导体采用符合GB/T3956-2008规定的第5种圆形铜导体，满足GB/T8735-2012国家标准各项要求。导体表面光洁，无油污，无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。

3.1 绝缘  绝缘性能满足GB/T8735-2012型绝缘橡皮规定。绝缘紧密地挤包在导体上。绝缘的标称厚度满足GB/T8735-2012的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于绝缘的标称厚度，其最薄处不小于标称厚度的90%。

3.3 护层  护层性能满足GB/T8735-2012型护套橡皮规定。护层紧密地挤包在绝缘线芯上。护层的标称厚度满足GB/T8735-2012的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于护层的标称厚度，其最薄处不小于标称厚度的85%。

3.4 电气性能、物理机械性能及不圆度  标的电气性能和物理机械性符合GB/T8735-2012国家标准的各项规定。 电缆的不圆度不大于15%，其计算公式为：  电缆不圆度=（电缆最大外径-电缆最小外径）÷电缆最大外径×100%。

3.5 成品电缆标志  成品电缆的外护套表面印有商标、CCC、厂名、型号、电压等标志。

3.6 试验  标的试验包括型式试验、抽样试验、出厂试验及安装后的电气试验，方法和标准应符合GB/T8735-2012各项规定。

3.7 包装  电缆盘采用符合国家标准JB/T8137-1999规定的铁木结构电缆盘，其最小直径符合电缆最小弯曲半径要求。电缆盘应标明：盘号、电缆型号、规格、厂名、正确旋转方向及制造年月等。

表1:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用橡套软电缆 | YCW-120mm2 | 低压单芯铜芯橡套软电缆,YCW-120mm2 | 米 | 600 |
| 2 | 通用橡套软电缆 | YCW-70mm2 | 低压单芯铜芯橡套软电缆,YCW-70mm2 | 米 | 400 |
| 3 | 通用橡套软电缆 | YCW-16mm2 | 低压单芯铜芯橡套软电缆,YCW-16mm2 | 米 | 4000 |